# Komiya et al. 2026: CoNiFe-LDH 启停循环老化表征整理

Redox-Durable Co-Ni-Fe Layered Double Hydroxide Anode for Stable Oxygen Evolution under Industrially Relevant Cycling

ACS Applied Materials & Interfaces, 2026, 18(6), 9829-9840

DOI: https://doi.org/10.1021/acsami.5c22446

____________________________________________________________

# 一句话结论

这篇文章不是只做常规恒电流稳定性，而是专门把 LDH 阳极放在反复 on-off/start-stop 条件下，比较 NiFe-LDH、CoFe-LDH 和 CoNiFe-LDH 的红氧循环耐受性。核心结论是：NiFe-LDH 初始 OER 活性高，但启停循环比恒定 OER 更容易让它失活；CoFe-LDH 在间歇运行下最差，主要和结构剧烈变化及 Fe 溶出有关；CoNiFe-LDH 最耐久，因为 Co/Ni 共存带来更稳定的中间结构框架和更稳健的 Ni redox 行为。

# 启停循环测试协议

文章比较了两类耐久性测试：

1. constant OER operation：持续 OER 条件下运行，用作常规耐久性参照。

2. repeated on-off cycling / intermittent operation：反复在 OER 工作状态和停止/低负载状态之间切换，用来模拟电解槽随可再生电力波动发生的启动和停机。

该协议本质上是强制催化剂在还原态 hydroxide 和 OER 阳极氧化态 oxyhydroxide 之间反复红氧转换，而不是单纯长时间保持阳极电位。

# 表征手段及发现

| 表征方法 | 观察目标 | 主要发现 |
| --- | --- | --- |
| Chrono-potentiometry / durability profiles | on-off 和 constant OER 下电位漂移 | NiFe-LDH on-off 下比恒定 OER 衰退更严重；CoNiFe-LDH 最稳 |
| CV | Ni/Co redox 峰、氧化还原可逆性 | NiFe-LDH 启停后 Ni 氧化被抑制；Co 使 Ni 更容易氧化 |
| Reduction charge | 高价 oxyhydroxide 还原电荷 | NiFe-LDH 启停后 redox charge 损失大；CoNiFe-LDH 保留好 |
| Operando Raman | M-O 振动、非晶化 | NiFe-LDH 出现非晶化；CoNiFe-LDH Raman 演变更可逆 |
| Operando XAS | Ni/Co/Fe 价态和配位环境 | NiFe-LDH Ni 氧化受抑；Co-Ni 相互作用有利于 redox |
| Ex-situ XANES | 循环后平均价态 | NiFe 可氧化 Ni 库下降；CoNiFe 维持氧化还原状态 |
| Ex-situ XPS | 表面元素比例和价态 | 支持 Fe 浸出、Ni 氧化受抑、Co/Ni 电子结构变化 |
| ICP | 金属溶出量 | CoFe-LDH 显著 Fe dissolution；CoNiFe-LDH 流失最轻 |
| EIS / Bode | 电荷传输和导电性 | NiFe-LDH 启停后导电性下降；CoNiFe-LDH 维持导电性 |
| XRD | 初始 LDH 晶相 | 确认初始结构；CoNiFe 具有更稳定的结构框架 |
| EDX line scan | 元素空间分布 | 支持 Fe 浸出和组成变化判断 |
| pH/loading/potential-window | 老化边界条件 | 启停失活与传输、redox strain、溶解过程耦合 |
| FT-IR | OH/层间阴离子 | 初始结构确认，非老化核心证据 |

# NiFe / CoFe / CoNiFe-LDH 对比

| 材料 | 初始表现 | 启停循环下 | 主要老化证据 | 机制判断 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NiFe-LDH | OER 活性高 | on-off 下比 constant 严重衰退 | Ni 氧化受抑、导电性下降、非晶化 | 结构和导电网络受损，活性相难以重新氧化 |
| CoFe-LDH | 活性可观 | 间歇运行最差 | Fe 溶出、结构变化大 | 结构重排/Fe 流失剧烈 |
| CoNiFe-LDH | 活性+稳定性折中 | on-off 最好 600 mA/cm², 60°C 稳定 | redox/结构更稳、EIS 不易恶化 | Co/Ni 共存稳定框架，Ni redox 更可逆 |

# 老化机制链条

启动阶段：电位升高，Ni/Co 从 hydroxide 氧化为 oxyhydroxide 活性相

停机阶段：电位降低，高价 oxyhydroxide 部分还原

反复 redox：晶格呼吸、层间离子迁移、OH- 重排、局部 pH 变化反复发生

NiFe-LDH 问题：导电性↓ → Ni 不易再氧化 → 非晶化 → OER 电位升高

CoFe-LDH 问题：结构变化大 + Fe 明显溶出

CoNiFe-LDH 优势：三元框架缓冲 redox strain；Co 让 Ni redox 更可逆

# 方法学价值

这篇文献的重点不是证明 CoNiFe-LDH 活性最高，而是证明恒电流稳定不能代表启停稳定。对 NiFe-LDH 这类 redox-active OER 催化剂，真正接近可再生电力场景的老化分析至少要同时看：

on-off 电化学协议，而不只是恒电流/恒电位

CV/redox charge，判断活性相还能否反复生成

operando Raman/XAS，直接看结构和价态是否可逆

ICP/XPS/EDX，判断金属是否溶出或表面组成是否漂移

EIS/Bode，判断性能下降是否来自导电/电荷传输恶化

高电流、高温、pH、loading、potential window 等边界条件